ООО «ФОРМГОСТ»

| «ПОДГОТОВЛЕНО» Обособленное подразделение Технолог __________________ И.В.Зайцева «___» _______________ 2021 г. | «ПРОВЕРЕНО» Обособленное подразделение Директор _______________ Н.С.Смирнова «___» _______________ 2021 г | «УТВЕРЖДАЮ» ООО «ФОРМГОСТ» Генеральный директор ________________ М.К.Твердов «___» _______________ 2021 г. |
| --- | --- | --- |

Техническое описание

Мужской утепленный полукомбинезон «Труд М»

Артикул MWL1.03.01.F

2.125, 2.138, 2.139

ГОСТ  12.4.303-2016

Москва 2021

Рис. 1. Эскиз утепленного полукомбинезона «Труд М».

Рис. 2. Технический эскиз утепленного полукомбинезона «Труд М».

Настоящее техническое описание распространяется на мужские утепленные полукомбинезоны, предназначенные в качестве специальной одежды для защиты работающих от пониженных температур.

Общие требования к брюкам по ГОСТ Р 12.4.303-2016. Образцы моделей разработаны ООО «ФОРМГОСТ» и рекомендованы для выпуска изделий в серийном производстве.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЮ

Изделия должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.303-2016, промышленными методами изготовления специальной одежды, образцом – эталоном, утверждённым по ГОСТ 15.004 и/или Техническим Описанием модели.

Конструкция изделий должна соответствовать назначению и специфике условий труда.

Изделия должны соответствовать требованиям эргономики ГОСТ EN 340.

  - ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1

| Обхват груди типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| 158-164 |  | 170-176 |  | 182-188 |  | 194-200 |  |

Рекомендуемые конструктивные прибавки при построении изделий спецодежды по ГОСТ Р 12.4.303-2016.

Метод и места измерения основных величин готовых изделий должны соответствовать табелю мер настоящего технического описания.

1.2 ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ

Полукомбинезоны должны быть изготовлены из материалов, указанных в Таблице 2

Используемые материалы

Табл.2

| Наименование материала | Характеристика | Нормативная и техническая документация | Применение материала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ткань смесовая Грета | 1.Т.Синий2.Т.Серый3.Зеленый | Смесовая 40%х/б,60%п/э | Ткань верха |
| Ткань подкладочная | Черный | По НТД изготовителя | Для подкладки |
| Утеплитель |  | По НТД изготовителя | Для утепления полукомбинезона |
| Молния Т5 55 см 2 замка н/р | Черный |  | Для центральной застежки полукомбинезона |
| Фастекс 32 мм | Черный | По НТД изготовителя | Для фиксации бретелей |
| Резинка помочная 40 мм |  |  | Для бретелей полукомбинезона |
| Резинка вязаная 30 мм | Белый | По НТД изготовителя | По линии талии спинки полукомбинезона |
| Лента СОП 50 мм (100) |  |  | Понизу задних и передних половинок полукомбинезона, для обеспечения безопасности работы в условиях пониженной видимости |
| Нитки армированные швейные 45ЛЛ | 1.Т.Синий2.Т.Серый3.Зеленый | ГОСТ 6309–93 | Для изготовления изделия |
| Нитки армированные швейные 45ЛЛ | Св.серый | ГОСТ 6309–93 | Для настрачивания СОП |
| Флажок 35мм ФОРМГОСТ |  |  | Под пояс, с левой стороны. |
| Биркодержатель |  | По НТД изготовителя | Для навешивания этикетки картонной |
| Этикетка картонная "ФОРМГОСТ" зима |  | По НТД изготовителя | К ленте размерной |
| Лента размерная (зима) |  | По НТД изготовителя | Для индивидуальной маркировки |
| Мешок п/э 46*60 |  | По НТД изготовителя | Для упаковки индивидуальной |
| Мешки п/эт 800х1000х0,1 |  | По НТД изготовителя | Для упаковки пачками |
| Скотч белый ФОРМГОСТ 48мм х 66м |  | По НТД изготовителя | Для упаковки пачками |

Примечание:

1. Фурнитура должна быть устойчива к стиркам (химическим и механическим воздействиям).

2. По согласованию изготовителя с потребителем допускается применять материалы и другую фурнитуру по качеству не ниже указанных в Таблице 2.

3. Полукомбинезоны изготавливаются нитками в цвет основной ткани.

1.3. ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА

ПОЛУКОМБИНЕЗОН

Полукомбинезон на утепленной подкладке, с центральной застежкой - «молнией» и фиксацией бретелей фастексами. Бретели выполнены с открытой эластичной тесьмой (тесьма помочная).

Грудка и верхняя часть спинки полукомбинезона отрезные. Для фиксации полукомбинезона по линии талии вставлена эластичная тесьма и шлевки.

На передних половинках брюк полукомбинезона карманы с косым входом.

На задней правой половинке брюк полукомбинезона накладной карман.

По низу полукомбинезона проложена световозвращающая полоса 50мм.

Низ полукомбинезона обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Размерная лента вставляется в средний шов задних половинок подкладки полукомбинезона на расстоянии 10,0 см от верха.

1.4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ

Полукомбинезоны должны изготавливаться в соответствии с требованиями промышленной технологии поузловой обработки специальной одежды.

Разрывная нагрузка швов в изделии – не менее 250 Н, метод определения – по ГОСТ 28073.

Виды стежков, строчек и швов – по ГОСТ 12807. Требования к стежкам, строчкам и швам – по ГОСТ 29122.

Параметры машинных строчек.

Табл.3

| Наименование строчки | Кол-во стежков в 1 см строчки, не менее. |
| --- | --- |
| Стачивающая | 3,5 |
| Стачивающе-обметочная | 3,0 |
| В настрочном шве | 2,5 |
| Подшивочная в шве вподгибку | 2,5 |
| Закрепочная | В авт. режиме |
| Петельная/пуговичная | В авт. режиме |

Концы строчек, карманов, застежек должны быть закреплены И-образной строчкой длиной 7-10 мм.

Концы ниток в готовых изделиях должны быть обрезаны.

В утолщенных местах шва допускается местное увеличение частоты строчки без прорубания материала и пропуск не более 1 стежка.

Строчки по замкнутым линиям - заходом одна на другую длиной 15-20 мм.

1.5. ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ

Изготовление изделий в соответствии с Промышленной технологией поузловой обработки специальной одежды.

Соединение срезов деталей выполняют стачным, обтачным, накладным, настрочным и стачивающе-обмёточным швами одной или двумя строчками.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН

Шлевку перегнуть вдоль пополам и проложить строчку, подгибая длинные срезы вовнутрь, и по сгибу.

Держатели для фастексов перегнуть вдоль пополам и проложить строчку, подгибая открытые срезы вовнутрь, и по сгибу.

Перегнуть длинные бретели вдоль, вложить резинку и застрочить короткий срез, закрепляя резинку. Вывернуть бретель, выправить углы и проложить строчку по четырем сторонам, подгибая открытые срезы.

Застрочить верхний срез заднего кармана полукомбинезона швом в подгибку с закрытым   срезом. Шов выполняется на 1-игольной машине.

Настрочить задний карман по трем сторонам, подгибая срезы вовнутрь, на правую заднюю половинку полукомбинезона на 2-игольной машине.

На лицевую сторону передней половинки полукомбинезона к косому срезу наложить мешковину кармана и стачать. Перегнуть мешковину на изнаночную сторону, выправить и отстрочить ход в карман на 2-игольной машине.

Сложить боковую часть полукомбинезона с передней, закрепить детали по верхнему и боковому срезу. Обтачать мешковину кармана. Поставить закрепки на машине п/а.

Стачать средний шов передних половинок полукомбинезона до накола. Отстрочить шов стачивания по изнаночной стороне.

Стачать грудку с передней половинкой полукомбинезона, одновременно вставляя шлевки. Отстрочить шов притачивания на 0,1-0,2см. Закрепить верхний срез шлевок машинной строчкой.

Стачать средний шов задних половинок полукомбинезона. Отстрочить средний шов задней половинки полукомбинезона на 2-игольной машине.

Стачать спинку полукомбинезона с нижней частью вставляя шлевки по наколам. Настрочить резинку на поясной машине. Закрепить верхний срез шлевки машинной строчкой.

Стачать боковые срезы полукомбинезона из основной ткани. Настрочить СОП на передние и задние половинки полукомбинезона по надсечкам (вверх).

Стачать шаговые срезы.

Боковые, шаговые, средние швы полукомбинезона выполняют стачным швом одной строчкой цепного стежка или двумя строчками челночного стежка.

Настелить и настрочить подкладку на утеплитель (синтепон 1 слой по 100г/м2 и синтепон 1 слой по 100г/м2 укороченный), обрезая излишки.

Стачать средний срез передних половинок подкладки полукомбинезона до рассечки.

Стачать средний срез задних половинок подкладки полукомбинезона, вставляя размерную этикетку.

Притачать молнию к подкладке передних половинок полукомбинезона.

Стачать боковые и шаговые срезы подкладки полукомбинезона.

Сложить подкладку полукомбинезона с основной тканью полукомбинезона лицевыми сторонами вовнутрь и обтачать по верхним срезам, вкладывая держатели с фастексами и длинные бретели. Подрезать уголки, вывернуть и выправить. Проложить отделочную строчку по верней части грудки и спинки полукомбинезона. Настрочить на молнию переднюю часть полукомбинезона, подгибая срезы вовнутрь.

Застрочить низ полукомбинезона швом в подгибку с закрытым срезом, подкладывая подкладку.

Линейные измерения должны соответствовать табелю мер в Таблице 4, спецификация деталей кроя представлена в Таблице 5.

Табель мер готовых полукомбинезонов.

Табл.4

| № | Ед. изм | Наименование измерения | А46 | A50 | A54 | A58 | A62 | A66 | A70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | см | Длина бокового шва | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 |
| 2 | см | Ширина на уровне талии | 50,3 | 54,3 | 58,3 | 62,3 | 66,3 | 70,3 | 74,3 |
| 3 | см | Длина шагового шва | 80,5 | 79,5 | 78,4 | 77,5 | 76,5 | 75,5 | 74,5 |
| 4 | см | Ширина на уровне обхвата бедра | 37,1 | 38,9 | 41,1 | 43,2 | 45,2 | 47,2 | 49,3 |
| 5 | см | Ширина на уровне колена | 27 | 27,8 | 30 | 31,5 | 33 | 34,5 | 36 |
| 6 | см | Ширина по линии низа | 25,5 | 26 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 |
| 7 | см | Молния | 53,2 | 53,2 | 53,2 | 53,2 | 53,2 | 53,2 | 53,2 |
| № | Ед. изм | Наименование измерения | К46 | К50 | К54 | К58 | К62 | К66 | К70 |
| 1 | см | Длина бокового шва | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,4 | 114,4 |
| 2 | см | Ширина на уровне талии | 50,3 | 54,3 | 58,3 | 62,3 | 66,3 | 70,3 | 74,3 |
| 3 | см | Длина шагового шва | 87,7 | 86,7 | 85,7 | 84,7 | 83,7 | 82,7 | 81,7 |
| 4 | см | Ширина на уровне обхвата бедра | 37,4 | 39,4 | 41,4 | 43,4 | 45,4 | 47,5 | 49,5 |
| 5 | см | Ширина на уровне колена | 27 | 28,5 | 30 | 31,5 | 33 | 34,5 | 36 |
| 6 | см | Ширина по линии низа | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 |
| 7 | см | Молния | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |

Рис.3 Схема измерений.

Спецификация деталей кроя полукомбинезона

Табл.5

| № | Наименование детали | Материал | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | _____В-Верх_____ |  |  |
| 1 | В-Грудка лев. | В | 1 |
| 2 | В-Грудка прав. | В | 1 |
| 3 | В-Спинка | В | 1 |
| 4 | В- ПП | В | 2 |
| 5 | В- ЗП | В | 2 |
| 6 | В- Карман ЗП | В | 1 |
| 7 | В-Бретели | В | 2 |
| 8 | В-Держатель фастекса | В | 2 |
| 9 | В-Мешковина кармана | В | 2 |
| 10 | В-Бочок перед. Половинки | В | 2 |
| 11 | В-Шлевка ПП 1лек.=2.дет | В | 1 |
| 12 | В-Шлевка ЗП 1лек.=2.дет | В | 1 |
|  | ____П-Подкладка_____ |  |  |
| 13 | П-Передняя половинка | П | 2 |
| 14 | П-Задняя половинка | П | 2 |
|  | ____У-Утеплитель__100г/м______ |  |  |
| 15 | У-Передняя половинка | У | 2 |
| 16 | У-Передняя половинка укороч. | У | 2 |
| 17 | У-Задняя половинка | У | 2 |
| 17 | У-Задняя половинка укороч. | У | 2 |

1.6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА

Маркировка изделий проводится в соответствии с ГОСТ 12.4.115. При упаковке полукомбинезона в индивидуальный мешок этикетка картонная разворачивается внутренней стороной к верху, так чтобы данные на ней по размерам были видны и хорошо читаемы.

Обозначение защитных свойств по ГОСТ 12.4.103.

Упаковка изделий проводится в соответствии с ГОСТ 10581 «Изделия швейные. Маркировка, упаковка и хранение».

Каждый полукомбинезон упаковывается в индивидуальный пакет 46х60 см за исключением тех случаев, когда оговаривается иное.

Пакеты с изделиями, одинакового размера и роста связывают по 5 штук. Далее изделия одинакового размера и роста упаковываются в п/э мешок 80х100 см по 10 шт. Внутрь мешка вкладывается лист комплексной упаковки, на которой указаны наименование изделия, цвет, размер и количество. Верх мешка закрепляют скотчем.

2. ПРИЕМКА

Приёмка изделий проводится в соответствии с ГОСТ 23948 «Изделия швейные. Правила приёмки». Готовые изделия принимаются партиями. Применяется сплошной (усиленный) вид контроля на производстве и выборочный (нормальный) на складе приёмки. При обнаружении брака на складе, партия изделий возвращается на производство.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Готовые изделия должны быть приняты соответствующей службой технического контроля предприятия – изготовителя.

Методы контроля качества изделий – по ГОСТ 4103.

Для контроля линейных размеров готовых изделий необходимо использовать рулетку металлическую – по ГОСТ 7503.4.

Определения сортности готовых изделий – по ГОСТ 12.4.031.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделий проводится в соответствии с ГОСТ 10581-91 «Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Изделия должны храниться в крытых складских помещениях и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий. Срок хранения составляет 5 лет с момента выпуска товара.

Расстояние от пола до нижней части полки стеллажа должно быть не менее 0,2м, от внутренних стен до изделий – не менее 0,2м, от отопительных приборов до изделий – не менее 1,0м, между стеллажами – не менее 0,7м.

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Спецодежду необходимо поставлять потребителю с информацией изготовителя и инструкцией по уходу за изделиями во время эксплуатации.

Памятка – инструкция по уходу за куртками во время эксплуатации приведена в приложении 1.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие готовых изделий требованиям настоящего технического описания при соблюдении потребителем требований транспортирования, хранения и эксплуатации.

Приложение №1

ПАМЯТКА – ИНСТРУКЦИЯ

по уходу за изделием во время эксплуатации

- При необходимости спецодежду допускается стирать в растворе, содержащем 5 г/дм3 любого моющего препарата при максимальной температуре 40ºС в стиральной машине в течение 10 минут с последующим полосканием. Механические воздействия обычные.

- Не отбеливать хлорсодержащим веществом.

- Влажно – тепловая обработка спецодежды проводится при максимальной температуре прессующей поверхности (подошвы утюга) до 110ºС. Глажение и пропаривание требует осторожности. Участки с СВП полосами не утюжить.

- Сухая чистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено.

- Не применять сушка в барабане. Обычный процесс сушки.

40