**Рубашка синего цвета с длинным рукавом**



Рубашка синего цвета прямого силуэта (ТУ 14.14.21-025-84695467-2018, тип А), с длинным рукавом (ТУ будет выслано по запросу при необходимости). Цвет ткани –синий, согласовывается с заказчиком.

Ткань должна соответствовать требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателей** |  **Нормы для ткани** |
| Ширина ткани, см | 150+/-2,0 |
| Поверхностная плотность ткани, г/м2 | 185+/-9 |
| Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:по основепо утку | 900600 |
|  Пиллингуемость, число пиллей на 10см2, не более | 3 |
|  Несминаемость, %, не менее | 58 |
|  Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее | 3000 |
|  Воздухопроницаемость, дм3/м2.с, не менее | 120 |
|  Гигроскопичность, %, не менее | 5 |
|  Изменение размеров после мокрой обработки, %, не более: по основе  | -3,0+/-2 |
|  Содержание формальдегида, мкг/г, не более | 75 |
|  Массовая доля волокон, % | ПЭ-65Вис-35 |

**Блуза синего цвета с длинным рукавом**

 

Блузка прямого силуэта синего цвета с длинным рукавом, с притачными манжетами, застегивающимися на две петли и две пуговицы (ТУ 8559-031-84695467-2013, тип В) (ТУ будет выслано по запросу при необходимости).

Ткань должна соответствовать требованиям - см. описание рубашки с длинным рукавом.