ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № MS-2024-001

на пошив автомобильных накидок для кресел тягачей

1. СОСТАВ КОМПЛЕКТА

Комплект состоит из двух независимых накидок:

· Изделие MS-S: Накидка на сиденье (нижняя часть кресла).

· Изделие MS-B: Накидка на спинку кресла.

2. КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

2.1. Общие требования для обоих изделий:

· Лицевая сторона: Основная ткань на выбор производителя/заказчика (например, экокожа, велюр, лен, жаккард, алькантара).

· Тыльная сторона (ОБЯЗАТЕЛЬНО): Композитный материал "поролон 5 мм + ткань антислик".

· Технология: Поролон плотностью не менее 25 кг/м³ должен быть наглухо заламинирован или простеган с тканью "антислик" (anti-slip, например, резиновая крошка на текстильной основе). Это предотвращает сползание накидки во время движения.

· Обработка швов: Все швы — распашные, простроченные усиленной нитью (лавсан). Кант по периметру — витой или из основной ткани.

2.2. Изделие MS-S (Накидка на сиденье):

· Крепление: По углам накидки устанавливаются резиновые эластичные ленты (шнуры) с металлическими или прочными пластиковыми крючками на концах. Крючки должны зацепляться за каркас сиденья снизу.

· Конструкция: Квадратная или трапециевидная форма, точно повторяющая контуры сиденья.

2.3. Изделие MS-B (Накидка на спинку):

· Крепление: Две регулировочные стропы шириной 25 мм из прочного полиэстера. Стробы проходят по бокам спинки и соединяются внизу с помощью натяжных замков (пряжек) быстрой регулировки, аналогичных тем, что используются на рюкзаках и туристическом снаряжении (пример: пряжка типа "фастекс").

· Конструкция: Прямоугольная форма. ВАЖНО: Нижняя часть накидки на спинку НЕ ПРОШИВАЕТСЯ наглухо. Она должна оставаться открытой или на липучке, чтобы образовывать карман для удобства установки поверх подголовника и для вентиляции.

2.4. Возможность сделать вышивку нашего бренда на изделии MS-B по нашим эскизам.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

· Стойкость к истиранию: Не менее 30,000 циклов (по тесту Мартиндейла).

· Прочность креплений: Крючки и пряжки должны выдерживать статическую нагрузку не менее 30 кг без деформации

4. МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

· Маркировка: На каждом изделии должна быть нашита бирка с составом ткани, размером и логотипом бренда.

· Упаковка: Каждый комплект (2 накидки) упаковывается в индивидуальный прозральный ZIP-пакет

5. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ

· Приложение А: Эскизы и технические чертежи с размерами.

· Приложение Б: Образцы согласованных материалов (ткань верха, антислик, поролон).

· Приложение В: Образцы фурнитуры (крючки, пряжки, стропы).