ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ДЖУТОВЫХ МЕШКОВ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОБЪЕМ ЗАКАЗА
· Наименование изделия: Мешок джутовый упаковочный (повышенной прочности).
· Назначение: Фасовка, хранение и транспортировка грузов весом до 50 кг.
· Объем партии: 2100 штук.
2. ПАРАМЕТРЫ И СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА
· Тип ткани: Мешковина джутовая (100% натуральное джутовое волокно).
· Плотность ткани: 450 г/м² (допускается отклонение в пределах стандартов ГОСТ 30063-93 / ГОСТ 5530-2004 — не менее 420 г/м²).
· Переплетение: Полотняное.
· Особые свойства: Ткань должна быть однородной, без резкого химического запаха, масляных пятен и сквозных дефектов ткачества.
3. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
· Длина (высота) мешка: 1100 мм (± 15 мм).
· Ширина мешка: 600 мм (± 10 мм).
· Конструктивное исполнение: Мешок прямоугольной формы. Допускается изготовление как со сгибом по дну (один донный сгиб + два боковых шва), так и с боковым сгибом (один боковой сгиб + один боковой шов + один донный шов) в зависимости от раскроя рулона шириной 110 см.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОШИВУ И ОБРАБОТКЕ ШВОВ
· Обработка горловины: Срез горловины должен быть подогнут внутрь на 15–20 мм и прошит закрытым швом во избежание осыпания джутовых нитей.
· Стачные (соединительные) швы:
· Тип шва: Двухниточный цепной или челночный шов повышенной прочности.
· Ширина шва (припуск): Не менее 15 мм от края.
· Нитки: Высокопрочные армированные или лавсановые, устойчивые к разрывным нагрузкам (цветовая гамма — нейтральная/в тон полотна).
· Частота стежков: 2–3 стежка на 10 мм шва.

