ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ДЖУТОВЫХ МЕШКОВ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОБЪЕМ ЗАКАЗА

- Наименование изделия: Мешок джутовый упаковочный (повышенной прочности).

- Назначение: Фасовка, хранение и транспортировка грузов весом до 50 кг.

- Объем партии: 2100 штук.

2. ПАРАМЕТРЫ И СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- Тип ткани: Мешковина джутовая (100% натуральное джутовое волокно).

- Плотность ткани: 450 г/м² (допускается отклонение в пределах стандартов ГОСТ 30063-93 / ГОСТ 5530-2004 — не менее 420 г/м²).

- Переплетение: Полотняное.

- Особые свойства: Ткань должна быть однородной, без резкого химического запаха, масляных пятен и сквозных дефектов ткачества.

3. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

- Длина (высота) мешка: 1100 мм (± 15 мм).

- Ширина мешка: 600 мм (± 10 мм).

- Конструктивное исполнение: Мешок прямоугольной формы. Допускается изготовление как со сгибом по дну (один донный сгиб + два боковых шва), так и с боковым сгибом (один боковой сгиб + один боковой шов + один донный шов) в зависимости от раскроя рулона шириной 110 см.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОШИВУ И ОБРАБОТКЕ ШВОВ

- Обработка горловины: Срез горловины должен быть подогнут внутрь на 15–20 мм и прошит закрытым швом во избежание осыпания джутовых нитей.

- Стачные (соединительные) швы:

  - Тип шва: Двухниточный цепной или челночный шов повышенной прочности.

  - Ширина шва (припуск): Не менее 15 мм от края.

  - Нитки: Высокопрочные армированные или лавсановые, устойчивые к разрывным нагрузкам (цветовая гамма — нейтральная/в тон полотна).

  - Частота стежков: 2–3 стежка на 10 мм шва.